VINORIT****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристики** | **Результат** | **Метод тестування** |
| **Ширина рулону** | 1250мм , 1400мм |  |
| **Довжина рулону** | 70м.п., 100 м.п |  |
| Гравіметрична товщина | 0.25мм |  |
| Мікрометрична товщина | 0.295мм |  |
| **Межа міцності на розрив**  **MD**  **TD** | 300кг/см²  260кг/см² | ASTM-D-882 |
| **Відносне подовження**  **MD**  **TD** | 230%  210% | ASTM-D-882 |
| **Міцність на розрив**  **MD**  **TD** | 130кг/см  130кг/см | ASTM-D-1004 |
| **Питома вага** | 1.35г/см³ | ASTM-D-792 |
| **Глянець** | 4 одиниці шкали  (кут вимірювання 60°С) |  |
| **Усадка** | Max. 3% | 100°С |
| Вогнезахисність | Самозагасаюче | BS 508C |
| **Світломіцність** | 5 | Blue Scale  ISO 105-B02-1988 |